| ماژول ممبراین UF مدل YT-4046 | ماژول ممبراین UF مدل YT-4040 | مدل |
| --- | --- | --- |
| 1.0 میلیمتر | 1.0 میلیمتر | قطر ورودی تیوب ها |
| 1.6 میلیمتر | 1.6 میلیمتر | قطر خروجی تیوب ها |
| 1700 عدد | 1700 عدد | تعداد تیوب ها در ممبراین |
| 5.65 m2 | 5.12 m2 | سطح تماس |
| 1750 L/h | 1600 L/h | فلوی آب |
| 5.0 Bar | 5.0 Bar | فشار حداکثر کارکرد |
| 3.5 Bar | 3.5 Bar | فشار معمول کارکرد |
| 0.5 Bar | 0.5 Bar | افت فشار معمول |
| 5-45 oC | 5-45 oC | درجه حراررت |
| 2-13 | 2-13 | رنج PH |
| کمتر از 5 NTU | کمتر از 5 NTU | کدورت |
| کمتر از 6.0 | کمتر از 6.0 | اندیس SDI |
| Membrane Area 3.14 × tube diameter × length × quantity 3.14 × 1.0 × 46" × 25.4 mm × 1700 = 5.65 m2 | Membrane Area 3.14 × tube diameter × length × quantity 3.14 × 1.0 × 40" × 25.4 mm × 1700 = 5.12 m2 | محاسبه سطح ممبراین m2 |
| Membrane area × 310 lit 5.65 × 310 = 1750 lit/h | Membrane area × 310 lit 5.12 × 310 = 1600 lit/h | محاسبه دبی خروجی lit/h |

# Text boxes

YT-4046

YT-4040